TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER SYNTALITE CLASSIC CAO CẤP ĐỘ BÓNG MỜ

2.1

Rev 01

1.03.2013

Seamaster Syntalite Classic là loại sơn nước phủ ngoài cao cấp có khả năng chịu đựng tốt trong

điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Syntalite có các đặc tính sau:

- Chống bám bụi tuyệt hảo

- Chịu được thời tiết khắc nghiệt

- Chống tảo và nấm mốc

- Độ bám dính cao

- Chà rửa được

- Màu sắc rõ nét

- Công thức đặc biệt dùng trang trí bề mặt ngoại thất

- Chống kiềm hóa tốt

- Độ bóng mờ hoàn hảo

- Độ bền cao

Sơn thích hợp sử dụng để bảo vệ và trang trí các bề mặt ngoại thất đã được sơn và chưa sơn

trước đây; chẳng hạn như các bề mặt vữa, xi măng, amiang, gạch, các tấm ván cứng và mềm

hay trên bề mặt gỗ đã được sơn lót thích hợp. Được áp dụng cho toàn bộ hệ thống màu đa dạng

của Syntalite.

Độ phủ lý thuyết khoảng 10.9 – 12.7 lít/ m2, tùy theo từng bề mặt.

Đạt tiêu chuẩn Chứng Nhận Chất Lượng của Singapore SS150:1998.

TÍNH CHÂT VẬT LÝ:

Thành phần

Cấu trúc màu

Dung môi

Tỉ trọng (kg/lít)

: Gốc Acrylic Emulsion nguyên chất

: các chất màu chịu được thời tiết và màu gốc vô

cơ kết hợp với các phụ gia có tác dụng chống tảo

và nấm mốc

: nước

- Đối với các màu có độ bóng nhạt     	: 1.30 –1.45

- Đối với màu có độ bóng vừa phải	           : 1.25 –1.35

Công ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)

16 Đại Lộ Tự Do, Khu Công Nghiệp Vietnam Singapore, TX. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Tel: (84-650) 375 6118                Fax: (84-650) 375 6500

spvhq@seamasterpaint.com     www.seamasterpaint.com.vn

Page 1 of 2

TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

SEAMASTER SYNTALITE CLASSIC CAO CẤP ĐỘ BÓNG MỜ

- Đối với màu có độ bóng đậm	          : 1.10 – 1.30

Thành phần chất rắn	: khoảng 38%

Khả năng chịu hóa chất 	: không cao

Thời gian khô ở (27 + 20C và độ ẩm tương đối 80 ± 5%)

- Khô bề mặt	: ≤ 20 phút

- Khô cứng 	: ≤ 1 giờ

Độ dày màng sơn khô đề nghị	 : 30 – 35 microns

Thời gian chờ giữa hai lần sơn 	: 3 giờ

Độ phủ lý thuyết	: 10.9 – 12.7 m2/ lít

2.1

Rev 01

1.03.2013

Màu sắc

Độ bóng (nhìn ở 850 đứng)

Điều kiện lưu trữ

Đóng gói

Nhiệt độ thi công

HỆ THỐNG SƠN PHỦ

:  rất đa dạng, tham  khảo bảng màu Syntalite

: mờ

: để nơi khô ráo, thoáng khí và mát mẻ

: 5 lít,18 lít & 20 lít

: 50C đến 400C

Seamaster 1003 Nice-N-Easi Plaster 		: 1-2 lớp

Seamaster Exterior Wall Sealer/ 1800		: 1 lớp

Seamaster Syntalite				: 2 lớp

DỤNG CỤ THI CÔNG

Dụng cụ thi công, ru lô lăn hoặc súng phun.

Công ty TNHH Sơn Seamaster (Việt Nam)

16 Đại Lộ Tự Do, Khu Công Nghiệp Vietnam Singapore, TX. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Tel: (84-650) 375 6118                Fax: (84-650) 375 6500

spvhq@seamasterpaint.com     www.seamasterpaint.com.vn

Page 2 of 2